«Технология обеспыливания  автодорог на основе

битумно-полимерных материалов»

аннотация монографии

д.т.н., профессор Неволин Д.Г., к.т.н. Кошкаров Владимир Евгеньевич

Борьба с пылеобразованием на грунтовых автомобильных дорогах общего пользования и в карьерах является одной из главных задач при реализации технических условий дорожного строительства и технологий разработки месторождений горных пород открытым способом.

В монографии представлено решение данной научной задачи по разработке и обоснованию технологий профилактики пылеобразования, что носит весьма актуальный характер. Решение данной проблемы авторы видят в использовании полимерно-битумных вяжущих для закрепления пылящих поверхностей и создания эластичных, сдвигоустойчивых, прочных и долговечных слоев износа на дорогах и доказывают состоятельность этого подхода.

Разработаны новые составы и композиции битумно-полимерных вяжущих материалов и их смесей с различными минеральными наполнителями, составляющими грунтощебеночное основание дороги, а также с добавками резиновой крошки и гранулята старого дорожного покрытия, укрепленного битумным вяжущим.

С использованием новых методов физико-механического анализа и приборов ударно-пенетрирующего воздействия (ИПМ-1) на упругие среды получены новые данные и построены эмпирические зависимости изменения физико-механических свойств вязкоупругих сред на основе битумно-полимерных материалов в зависимости от состава, содержания резиновой крошки, температуры, которые использованы для создания соответствующих номограмм при разработке рецептур и определения оптимальных технологических параметров смешения и устройства слоев износа карьерных дорог.

Монография имеет прикладное значение для геотехнологии и, в частности, транспортировки полезных ископаемых по внутритранспортным дорогам (карьерным – магистральным, периферийным, временным). Представленные в монографии результаты, выводы и технологические проработки могут использоваться и на вспомогательных производствах при организации складирования, перевалки полезных ископаемых и транспортирования иными видами транспорта (например, по железной дороге) с закреплением пылящих поверхностей перевозимых грузов и промышленных площадок.

Результаты, приведенные в монографии, будут использованы в учебном процессе по дисциплинам «Автомобильный и железнодорожный транспорт», «Материаловедение», «Строительные материалы», «Охрана труда», «Экология» и др.